| Рис. | Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линейка (Основная шкала может использоваться для измерения толщины пластины как обычная прямая линейка) | 0-60 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
|  | Измерение глубины подреза (Измеряется острым углом подвижного указателя. Значение, указанное риской на шкале 0-25 мм является величиной смещения) | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение угла разделки кромки (Измеряется подвижным указателем. Левая сторона совмещается с кромкой, а правая сторона отмечает значение по шкале 0 -60°) | 0-60° | 5° | ± 1° |
|  | Измерение вогнутости шва (Измеряется ползунком и указывается непосредственно на его шкале) | 0 - 20 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение катета углового шва (Измеряется острым углом подвижного указателя. Значение, указанное риской на шкале 0-25 мм является искомой величиной) | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение выпуклости шва (Измеряется острым углом подвижного указателя. Значение, указанное риской на шкале 0-25 мм является искомой величиной) | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение несоостности поверхностей (Измеряется острым углом подвижного указателя. Значение, указанное риской на шкале 0-25 мм является искомой величиной) | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение смещения (Измеряется острым углом подвижного указателя. Значение, указанное риской на шкале 0-25 мм является искомой величиной) | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение угла 45° (Угол правой нижней стороны заднего вида составляет ровно 45°) |  |  | ±1° |