| Рис. | Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линейка (Шкала по краю может использоваться для измерения толщины пластины как обычная прямая линейка) | 0-40 мм | 1 мм | ± 0,1 мм |
|  | Измерение смещения (Измеряется верхним ползунком. Значение, указанное ползунком на шкале по краю является величиной смещения) | до 20 мм; до 30 мм | 1 мм; 0,05 мм | ± 0,20 мм; ± 0,10 мм |
|  | Измерение угла кромки (Измеряется многофункциональным указателем на угловой шкале) | 90-150° | 5° | ± 1° |
|  | Измерение величины зазора (Необходимо ввести острый угол многофункционального указателя в промежуток между кромками и посмотреть значение непосредственно на указателе) | 0 - 5 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | измерения угла раскрытия Х-шва 60°; | 60° ; | 5° | ± 30' |
|  | измерения угла раскрытия Х-шва 70° | 70 ° | 5° | ± 30' |
|  | Измерение высоты стыкового шва (Измеряется верхним ползунком. Значение, указанное ползунком на шкале 0-10-0 мм, является высотой валика стыкового шва) | до 20 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение углового шва (Измеряется верхним ползунком. Значение, указанное ползунком на шкале 0-10-0 мм, является высотой валика углового шва) | до 20 мм | 1 мм | ± 0,20 мм |
|  | Измерение высоты углового шва ( катет) (Измеряется верхним ползунком. Значение, указанное ползунком на шкале 0-10-0 мм, является высотой катета углового шва) | 0 -10 мм | 1 мм | ± 0,10 мм |
|  | Измерение ширины шва (Измеряется многофункциональным указателем. Значение, указанное риской на шкале 0-40 мм, является шириной шва) | 0 - 40 мм | 1 мм | ± 0,10 мм |
|  | Измерение смещения (Измеряется верхним ползунком. Значение, указанное ползунком на шкале по краю является величиной смещения) | до 20 мм; до 30 мм | 1 мм; 0,05 мм | ± 0,20 мм; ± 0,10 мм |
|  | Измерение глубины подреза (Измеряется нижним ползунком. Значение, указанное ползунком на шкале 0-20 мм является значением глубины подреза) | 0 - 20 мм | 1 мм | ± 0,10 мм |